Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № __от _ 2023 г. Председатель ЦМК _________/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

диагностическая  работа

по

ПМ 02 «РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

МДК.02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами»

Профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

Автор: преподаватель ГБПОУ «КБАДК» Кумыкова М.Х.

Нальчик, 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задания для диагностической работы по профессиональному модулю ПМ 02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», МДК.02.01 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами» разработаны для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Задания составлены в виде тестов, включающих в себя 3 варианта по 30 вопросов, и  разработаны в соответствии с рабочей программой.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос  и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут. Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах, которых уверены. При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Критерии оценок.

Верные ответы на задания оцениваются следующим образом:

оценка «5» – не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» – не менее 80% правильных ответов,

оценка «3» – не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» – менее 50% правильных ответов.

Эталоны правильных ответов прилагаются.

Вариант 1

1. Для ручной дуговой сварки выпускают стальную сварочную проволоку диаметром

1. 1.6-6мм

2. 1.5-5мм

3. 1.3-3мм

2. Диаметр электрода при ручной дуговой сварке выбирают в зависимости от

1. сварочного тока

2. марки стали

3. напряжения холостого хода

3.Способы,  возбуждающие сварочную дугу

1. касанием

2. при помощи сварочной цепи

3. подачей тока

4. Какие защитные газы можно применять при дуговой сварке?

1. Аргон, гелий, азот, СО2

2. Водород

3. Водород, кислород

5. Какой вид дефекта сварки устраняется наплавкой?

1. заусенцы

2. раковины

3. задиры

6. На что влияют электродные покрытия?

1. на стабильное горение дуги

2. легируют металл шва

3. улучшают свойства шва

7. Какая должна быть длина дуги при выполнении вертикального шва?

1. короткой
2. длинной
3. средней

8. В каких случаях при сварке применяют многослойные швы?

1. при сварке стыковых соединений

2. при сварке угловых соединении

3. при сварке тавровых соединений

9. Какой величины необходим сварочный ток для сварки угловым однопроходным швом в потолочном положении?

1. I = 90 А

2. I= 70 А

3. 1= 110 А

10. Основные параметры режима сварки?

1. источник питания

2. место работы

3. диаметр электрода и сварочный ток

11. Для какого вида сварки используют сварочные трансформаторы?

1. сварка постоянным током прямой полярности

2. сварка переменным током

3. сварка постоянным током обратной полярности

12. Для чего используется струбцина?

1. для крепления обратного провода к изделию
2. для крепления изделия к сварочному столу

3. при сварке не используется

13. Какие держатели электродов получили наибольшее распространение?

1. вилочные

2. безогарковые

3. пружинные

14. Из какого материала изготовляют обмотки сварочного трансформатора?

1. медь

2. бронза

3. алюминий

15. Какой электрический ток опасен для жизни человека?

1. I = 250 А
2. I = 005 А

3. I = 001 А

16. Сколько процентов выделяется на катоде при дуговой сварке?
1. 43%
2. 21%
3. 36%

17. На сколько процентов электроток ниже при вертикальном положении шва в
отличии от горизонтального?

1. 50%
2. 15%

3. 25%

18. Какой из способов резки металлов наиболее высокопроизводительный?

1. плазменная

2. ручная дуговая

3. газокислородная

19. Куда девать огарки при сварке на высоте?

1. сбрасывать вниз

2. складывать в карманы

3. складывать в специальную емкость на страховом ремне

20. К технологической документации относятся:

1. спецификация
2. технологическая инструкция

3. карта технологического процесса

21. Для сварки постоянным током используются:

1. сварочные выпрямители

2. сварочные трансформаторы

3. обогреватели

22. При сварке угловым однопроходным швом в вертикальном положении шва
сверху вниз электрод располагается:

1. под углом 45°
2. под углом 90°
3. под углом 60"

23. Какая длина дуги считается коротким?

1. 2- 4 мм.

2. 4-6 мм.

3. 6-7 мм.

24.  От чего зависит напряжение дуги на участке при ручной сварке на постоянном токе?
1. длина дуги;
2. диаметр электрода;
3. газового состава;.

25. Чем отличается автоматическая сварка от ручной дуговой сварки?

1. внешностью
2. методом управления

3. емкостью

26. Для чего выполняют наплавку?

1. для придания красоты
2. для предания первоначальных размеров

3. для увеличения размера

27. Какое допускается максимальное напряжение холостого хода (среднее значение) для источников постоянного тока при ручной дуговой сварки?

1. 80 В

2. 100 В

3. 110 В

28. Какое допускается максимальное напряжение холостого хода (действующее значение) для источников переменного тока при ручной дуговой сварки?

1. 80 В

2. 100 В

3. 110 В

29. Для чего служит генератор в сварочном производстве?

1. для получения кислорода

2. для получения флюсов
3. для получения ацетилена

30. На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока?

1. не далее 10 м

2. не далее 15 м

3. более 15 м

Вариант №2

1. Какие из перечисленных способов относятся к способам сварки давлением и плавлением?

1.дуговая, контактная, трением, взрывом.

2.точечная, шовная, рельефная, контактная.

3.точечная, электрошлаковая, автоматическая под флюсом.

2.Какие движения нужно выполнить при сварке узкого стыкового шва в нижнем положении?

1. сверху вниз

2. снизу вверх

3. вдоль оси шва

3.Укажите требования к зазору между внутренней поверхностью труб наружной поверхностью остающегося подкладного кольца при сборке стыка трубы под сварку

1. более 1 мм

2. не более 1 мм

3. кольцо запрессовывается в трубу

4.Укажите температуру хранения покрытых металлических электродов в сушильных шкафах после их прокалки

1.60...100 С

2.250...300 С

3.100... 150 С

5. Что включает в себя понятие «плотность электрического тока»?

1. сила тока, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения проводника.

2. сила тока в наиболее тонком поперечном сечении проводника.

3. сила тока в наибольшем поперечном сечении проводника.

6.Укажите, следует ли при выполнении многопроходных швов стыков трубопроводов из стали 08X1811 ЮТ после каждого прохода прекращать сварку для остывания наплавленного слоя шва.

1.следует

2.не следует

3.это требование не регламентируется нормативной документацией

7.Укажите рекомендуемую высоту прихваток, выполняемых ручной дуговой сваркой покрытыми электродами при сборке стыков труб с толщиной стенки более 10 мм.

1. 5...6мм

2. 3...5мм

3. 2... 5 мм

8.Укажите расстояние от привариваемого уголка (технологического крепления) до кромки стыка при сборке под сварку труб диаметром более 100 мм

1. не менее 100 мм

2. не менее 50 мм

3. не менее 30 мм

9.Укажите величину перекрытия стыкуемых участков швов («замков») при многослойной сварке неповоротных стыков труб обратноступенчатым способом.

1. 12…18 мм

2. 6...8 мм

3. 3...4 мм

10. Укажите угол скоса кромки детали стыкового соединения труб с «узкой» разделкой

1. до 5 град.

2. 6-8 град.

3. не более 12 град.

11. Какие из перечисленных способов относятся к способам сварки плавлением?

1. электродуговая, электрошлаковая, плазменная, лазерная;

2. точечная, шовная, рельефная, электрошлаковая;

3. автоматическая под флюсом, холодная.

12. Какие соединения применяются в сварных конструкциях?

1. стыковые;

2. и стыковые, и тавровые;

3. тавровые.

13. Укажите требования, предъявляемые к режимам подогрева деталей при сборке стыка трубы под сварку при положительной температуре окружающего воздуха

1. необходимость и режим подогрева определяется маркой свариваемой стали и толщиной стенки трубы.

2. подогрев выполняется с учетом толщины стенки трубы.

3. подогрев выполняется с учетом марки свариваемой стали.

14. Укажите температуру подогрева свариваемых стыков труб из теплоустойчивой стали марки 15Х1М1Ф с толщиной стенки свыше 10мм.

1. 150...200 С

2. 200...250 С

3. 300...350 С

15. Укажите требования к сварщикам, выполняющим прихваточные швы стыков трубопроводов пара высокого давления.

1. прихватки должны выполняться аттестованными сварщиками, допущенными к сварке данных соединений;

2. прихватки должны выполнять аттестованные сварщики;

3. прихватки могут выполнять не аттестованные сварщики, имеющие необходимую квалификацию и практический опыт.

16.Укажите, какие параметры собранного под сварку стыка трубы требуется проконтролировать перед выполнением сварки

1.проверяется число прихваток;

2.проверяется величина зазора, смешение кромок, перелом оси, защитное покрытие (если оно требуется);

3.проверяется качество прихваток.

17. Для чего служит трансформатор?

1. для преобразования частоты переменного тока;

2. для преобразования напряжения переменного тока;

3. для преобразования напряжения постоянного тока.

18. Укажите, в каком направлении сваривают вертикальные неповоротные стыки трубопроводов диаметром до 219 мм.

1. снизу вверх на проход, начиная в потолочной части стыка.

2. снизу вверх обратноступенчатым способом, начиная с потолочной части стыка.

3. снизу вверх по четвертям.

19. Укажите минимальную толщину стенки труб, свариваемых ручной дуговой сваркой покрытыми электродами для разделки кромок типа Тр-3 по PTM-lc-93 (угол разделки кромок 15 ± 2)

1.5 мм и более

2.8 мм и более

3.16 мм и более

20. Укажите угол скоса кромки детали стыкового соединения труб с «узкой» разделкой

1.до 5 град.

2.6-8 град.

3.не более 12 град.

21. Что называется сваркой?

1.процесс получения неразъемных соединений.

2.соединения металлических частей путем нагревания и расплавления соединяемых кромок.

3.процесс получения неразъемного соединения путем нагревания и расплавления соединяемых кромок и установления в сварочном шве межатомных связей или при пластическом деформировании.

22. Какая длина дуги должна быть, если диаметр электрода 5 мм?

1. 2:4,8мм

2. 1,5 : 3,6 мм

3. 2,5:6 мм.

23. При какой минимальной температуре окружающего воздуха допускается производить сварку в условиях монтажа (ремонта) соединений трубопроводов и оборудования из кремнемарганцовистых сталей с толщиной металла более 10 мм?

1.плюс 5 С

2.минус 10 С

3.минус 15 С

24. Что такое режим холостого хода сварочного источника питания?

1. первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

2. первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

3. первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

25.Укажите, что входит в состав поста ручной электродуговой сварки покрытыми электродами.

1.источник питания, электрододержатель, балластный реостат и токоведущие провода.

2.источник питания, электрододержатель, и токоведущие провода.

3.электрододержатель, балластный реостат и токоведущие провода.

26. Укажите допускаемый род тока при сварке соединений конструкций и трубопроводов электродами типа МР-3

1.постоянный

2.переменный

3.постоянный или переменный

27. Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе?

1. Сварочные трансформаторы

2. Сварочные выпрямители

3. Инверторные источники питания.

28. Укажите	рекомендуемый вариант сварки корневых слоев вертикальных поворотных стыков труб диаметром более 219 мм.

1. снизу вверх длинами участков, равными половине окружности

2. снизу вверх по четвертям

3. снизу вверх обратноступенчатым способом, начиная с потолочной части стыка.

29. Укажите рекомендуемый по РТМ-1с-93 тип стыкового соединения, свариваемый на остающемся подкладном кольце ручной дуговой сваркой

1.Тр-3, Тр-За, Тр-Зг

2.Тр-6

3.Тр-2

30.  Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном токе?

1. сварочные трансформаторы

2. сварочные источники любого типа

3. сварочные выпрямители, генераторы, тиристорные источники питания

Вариант №3

1. Что называется сварочным швом?

1. неразъемное соединение

2. неразъёмное соединение, выполненное при сварке

3. часть сварочного соединения, полученная при кристаллизации сварочной ванны

2. Какая разделка кромок применяется при толщине свариваемых пластин 18 мм?

1. С отбортовкой кромок

2. X - образный скос кромок

3. V - образный скос кромок

3. Укажите, в каком количестве должны выдаваться электроды сварщику для выполнения сварочных работ

1. по указанию руководителя сварочных работ

2. для работы в течении части смены

3. для односменной работы

4.Укажите дополнительные мероприятия, которые рекомендуется выполнять перед началом сварки для повышения качества сварного соединения

1. дополнительные мероприятия выполняются по усмотрению сварщика

2. при необходимости проводится повторная зачистка и обезжиривание кромок и прилегающих к ним поверхностей. Для сталей аустенитного класса обезжиривание кромок является обязательным.

3. доводится обезжиривание поверхностей кромок

5.Укажите, дли чего при выполнении ручной дуговой сварки от многопостового источника питания применяются на рабочем месте сварщика балластный реостат

1.для изменения величины сварочного тока

2.для создания кругопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока

3.для изменения характеристики источника питания

6.Укажите требования к подогреву стыка деталей из низколегированной теплоустойчивой стали с толщиной стенки выше 10 до 30 мм, свариваемого при положительной температуре окружающего воздуха

1.100...150 С

2.150...200 С

3.200...250 С

7. Что такое сварочный выпрямитель?

1. преобразователь энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ

2. генератор для преобразования энергии сети в энергию перемененного тока, используемую для сварочных работ

3. генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ

8. Какая внешняя характеристика наиболее приемлема для ручной дуговой сварки?

1. крутопадающая

2. жесткая

3. возрастающая

9.Перед сборкой под сварку стыков труб прилегающие к кромкам внутри трубы поверхности должны быть зачищены. Укажите ширину зачищаемых поверхностей.

1.не менее 20 мм

2.не менее 10 мм

3.не менее 50 мм

10.Укажите, что должен делать сварщик, обнаруживший при визуальном контроле слоя (валика) шва неровности, западания между валиками, грубую чешуйчатость

1.произвести подварку обнаруженных дефектов формирования шва

2.произвести обработку поверхности механическим путем (абразивным инструментом)

3.приступить к сварке последующего слоя (валика) шва и в процессе сварки переварить выявленные при контроле дефекты формирования шва

11. На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается подвешивать временную электропроводку?

1. 2,5 м

2. 3,5 м

3. 6 м

12.Какая разделка кромок применяется при толщине свариваемых пластин 8 мм?

1.с отбортовкой кромок

2.без скоса кромок

3.V - образный скос кромок

13. Каковы минимальные размеры специальных кабин, в которых должны быть размещены сварочные посты для ручной дуговой сварки?

1. не менее 2 на 1,5 м.

2. не менее 2 на 2 м.

3. не менее 1,5 на 1,5 м.

14. Где следует устанавливать регулятор сварочного тока?

1. рядом со сварочным трансформатором или над ним

2. под сварочным трансформатором

3. место установки значения не имеет

15. Укажите, допускаются ли перерывы в процессе сварки стыков труб из низколегированных теплoyстойчивых сталей

1. перерывы допускаются после заполнения 30% сечения шва по высоте

2. допускаются

3. не допускаются

16. Какой ширины должны быть проходы с каждой стороны стеллажа для выполнения ручных сварочных работ на крупных деталях или конструкциях?

1. не менее 1 м.

2. не менее 0,5 м

3. менее 1 м

17. Укажите рекомендуемый зазор между элементами стыкуемых труб поверхностей нагрева толщиной до 5 мм с разделкой кромок

1.до 1,0 мм

2.до 0,5 мм

3.1 + 0,5 мм

18. Укажите рекомендуемую высоту и ширину (размер в поперечном сечении) наплавляемого слоя (валика) при сварке горизонтальных стыков труб из углеродистых и низколегированных сталей при заполнении разделки (корень шва заполнен)

1.высота4...6. мм, ширина 8... 14 мм

2.высота 3...4. мм, ширина 6...8 мм

3.высота2...3. мм, ширина4...6 мм

19.Сборка стыков труб может производиться путем приварки уголков (технологических креплений). Укажите минимальное количество слоев в свариваемом соединении стыка трубы, после которых технологические крепления могут быть удалены

1.не менее одного

2.не менее четырех

3.не менее трех

20.Укажите, какие дефекты допускается устранять сварщику (не привлекая руководителя работ) в процессе сварки стыка трубы

1.любые дефекты, включая дефекты литья и трещины

2.трещины и межваликовые сплавления

3.поверхностные поры, шлаковые включения, межваликовые сплавления, подрезы

21. Какими размерами определяется стыковой шов (односторонний) по ГОСТ 5262-80?

1. усилением, шириной и толщиной шва

2. усилением шва

3. шириной и усилением шва

22. При сварке пластин толщиной 5 мм какой диаметр электрода нужен?

1. 2 мм 4. 5 мм

2. 3 мм  5. 6 мм

3. 4 мм

23. Укажите, на каком расстоянии от кромок требуется перед сборкой под сварку зачищать прилегающие к ним наружные поверхности

1. по усмотрению сварщика

2. не менее 20 мм

3. 10 мм

24. Укажите,	 до какой минимальной температуры необходимо охладить сваренную часть шва, при которой допускается выполнять сварку следующего слоя (выполняется многопроходная сварка труб из сталей аустенитного класса, применяются сварочные материалы с нерегламентированным содержанием ферритной фазы)

1. температура не регламентируется

2. не выше 250 С

3. не выше 100 С

25. Укажите, до какой высоты сечения шва необходимо заполнить наплавляемым металлом стык труб из аустенитных сталей, чтобы можно было сделать перерыв

1. не менее 30% сечения шва по высоте

2. не менее одного слоя шва

3. не менее половины сечения шва по высоте

26. Укажите рекомендации по защите от атмосферных воздействий места сварки в условиях монтажа или ремонта трубопроводов

1. необходимо обеспечить защиту места сварки от ветра

2. необходимо обеспечивать защиту в виде навеса от воздействия атмосферных осадков

3. необходимо обеспечить защиту от ветра, сквозняков и атмосферных осадков

27. Укажите, чему должна быть равна высота прихваток, выполняемых ручной дуговой сваркой покрытыми электродами прн сборке стыков труб с толщиной стенки 3 мм и менее

1. толщине стенки трубы

2. половине толщины стенки трубы

3. не более 1,25 толщины стенки трубы

28. Укажите, с какого диаметра и толщины стенки трубы сварщик должен клеймить сваренный им стык

1. диаметр более 219 мм, толщина стенки более 10 .мм

2. диаметр более 32 мм, толщина стенки более 4 мм

3. диаметр более 100 мм, толщина стенки более 6 мм

29. Укажите температуру подогрева при прихватке и сварке стыков труб с толщиной стенки 12 мм из стали 12Х1МФ, выполняемых при отрицательной температуре

1. 150...200 С

2. 200...250 С

3. 250...300 С

30. Укажите, допускается ли прихватывать остающееся подкладное кольцо изнутри трубы

1. допускается

2. допускается при сварке труб из углеродистой стали

3. не допускается